E07BAT220	m2	FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® CITY12 Acústico 330x249x120 mm

Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 12 Acústico (Cerámica Sampedro) de 330x249x120 mm para la ejecución de muros de

cerramiento y/o de carga, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos

0,43 m²K/W, resistencia a compresión 15 N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, roturas, humedecido de piezas,

replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido a cinta corrida deduciendo el 50% de los huecos

superiores a 4 m².

E07BAT230	m2	FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® CITY14 Acústico 330x249x140 mm

Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 Acústico (Cerámica Sampedro) de 330x249x140 mm para la ejecución de muros de

cerramiento y/o de carga, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos

0,59 m²K/W, resistencia a compresión 15 N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas,

humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido a cinta corrida deduciendo el 50%

de los huecos superiores a 4 m².

E07BAT240	m2	FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® CITY19 Térmico 330x249x190 mm

Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 19 (Cerámica Sampedro) de 330x249x190 mm para la ejecución de muros de

cerramiento y/o de carga, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos

0,76 m²K/W, resistencia a compresión 15 N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas,

humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido a cinta corrida deduciendo el 50%

de los huecos superiores a 4 m².

E07BAT250	m2	FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® 300x199x240 mm

Fábrica de bloque cerámico Termoarcilla® rectificado ECOrec® 24 (Cerámica Sampedro) de 300x199x240 mm para la ejecución de muros de

cerramiento y/o de carga, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos

1,11 m²K/W, resistencia a compresión 15 N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas,

humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido a cinta corrida deduciendo el 50%

de los huecos superiores a 4 m².

E07BAT260	m2	FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® 300x199x290 mm

Fábrica de bloque cerámico Termoarcilla® rectificado ECOrec® 29 (Cerámica Sampedro) de 300x199x290 mm para la ejecución de muros de

cerramiento y/o de carga, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos

1,62 m²K/W, resistencia a compresión 15 N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas,

humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido a cinta corrida deduciendo el 50%

de los huecos superiores a 4 m².

E	m2	PETO ARMADO BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® CITY12 de 330x249x120 mm

Peto armado de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 12 (Cerámica Sampedro) de 330x249x120 mm, colocado con mortero

ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor y parte proporcional de pieza especial PILAR ECOrec® CITY 12 con alveolo de 9cm de diámetro, armado con varilla de acero de 8mm y macizado de mortero M-5 o superior, separación de pilastras cada 0,33 m., resistencia térmica sin revestimientos 0,43 m²K/W, resistencia a compresión 15 N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas,

humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido a cinta corrida.

La distancia entre pilastras se ha calculado para un peto de 1,25 m. de altura, en un edificio de 15 m. de altura máxima, ubicado en Zona B, coeficiente de exposición IV y coeficiente eólico cp=0,8 y cs=-0,5. (Cerámica Sampedro ofrece el cálculo de petos de forma gratuita para cada edificio)

E	m2	PETO ARMADO BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® CITY14 de 330x249x140 mm

Peto armado de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 14 (Cerámica Sampedro) de 330x249x140 mm, colocado con mortero

ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor y parte proporcional de pieza especial PILAR ECOrec® CITY 14 con alveolo de 12cm de diámetro, armado con varilla de acero de 10mm y macizado de mortero M-5 o superior, separación de pilastras cada 0,8 m., resistencia térmica sin revestimientos 0,59 m²K/W, resistencia a compresión 15 N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas,

humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido a cinta corrida.

La distancia entre pilastras se ha calculado para un peto de 1,25 m. de altura, en un edificio de 15 m. de altura máxima, ubicado en Zona B, coeficiente de exposición IV y coeficiente eólico cp=0,8 y cs=-0,5. (Cerámica Sampedro ofrece el cálculo de petos de forma gratuita para cada edificio)

E	m2	PETO ARMADO BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® CITY19 de 330x249x190 mm

Peto armado de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 19 (Cerámica Sampedro) de 330x249x190 mm, colocado con mortero

ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor y parte proporcional de pieza especial PILAR ECOrec® CITY 19 con alveolo de 16cm de diámetro, armado con varilla de acero de 16mm y macizado de mortero M-5 o superior, separación de pilastras cada 2 m., resistencia térmica sin revestimientos 0,76 m²K/W, resistencia a compresión 15 N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas,

humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido a cinta corrida.

La distancia entre pilastras se ha calculado con un peto de 1,25 m. de altura, en un edificio de 15 m. de altura máxima, ubicado en Zona B, coeficiente de exposición IV y coeficiente eólico cp=0,8 y cs=-0,5. (Cerámica Sampedro ofrece el cálculo de petos de forma gratuita para cada edificio)